Algemene bepalingen voor een beschrijvend bestek van elementen in geprefabriceerd architectonisch beton in België.

rev. 2006-03

Inhoudstafel

1.	ALGEMEEN	2

1.1.	Definitie	2

1.2.	Beschrijving van de elementen door de architect	2

1.2.1.	Plannen van de architect	4

1.2.2.	Planning	4

1.3.	Referenties en Normen	4

1.3.1.	Probeton : Normatieve Documenten	4

1.4.	Door de fabrikant voor te leggen documenten	5

1.4.1.	Verplichte documenten	5

1.4.2.	Optionele documenten (in de lijst aankruisen welke gewenst zijn: ()	5

1.4.3.	Goedkeuringen en verantwoordelijkheden i.v.m. de productie van de elementen	6

1.5.	Door de architect, bouwheer of aannemer aan de fabrikant voor te leggen documenten	6

1.6.	Kwaliteitsgaranties	6

2.	ELEMENTEN (met betrekking tot PTV 21-601 : 2001)	7

3.	HET VERWERKEN VAN DE ELEMENTEN	7

3.1.	Algemeen	7

3.2.	Transport	7

3.2.1.	Laden	7

3.2.2.	Transport, afladen en aanvaarding van de elementen op de werf	8

3.3.	Opslag en verhandeling op de werf	8

3.4.	Montage	9

3.4.1.	Personeel en materieel	9

3.4.2.	Montagedocumenten en voorbereidende werkzaamheden	9

3.4.3.	Montage der elementen en bevestiging	9

3.4.4.	Speciale voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van vorstschade na montage	10

3.4.5.	Regeling en uitlijning van de elementen	10

3.4.6.	Plaatsingstoleranties	10

3.4.7.	Voegen	11

3.5.	Herstellingen op de werf van beschadigingen	11

3.6.	Tijdelijke bescherming (tot de oplevering)	11

3.7.	Reiniging	11

3.8.	Nabehandeling en bescherming op lange termijn	11

3.9.	Anti graffiti behandeling	11

4.	TER INFO : Bibliografie	12

Gelieve op een duidelijke manier (kleur of onderlijnd of vet gedrukt...) aan te duiden welke wijzigingzen werden aangebracht t.o.v. dit origineel document.

# ALGEMEEN

De originele versie van dit document is op de website van FEBELARCH terug te vinden : www.febe-febelarch.be .

Dit document werd voorgelegd ter goedkeuring bij SECO, NAV en PROBETON.

## Definitie

Definitie van architectonisch beton :

Een element is van geprefabriceerd architectonisch beton enkel en alleen als:

- het aan de hoge kwaliteitseisen voldoet voor geprefabriceerd architectonische (en niet industriële) elementen van sierbeton zoals opgenomen in het normatief document PTV 21-601 (verkrijgbaar bij PROBETON of FEBE),

- het op maat gemaakt is om de ontwerper een ruime keuze aan vormen, kleuren, oppervlaktetexturen en/of afwerkingen te bieden,

- het bedoeld is om een esthetische functie uit te oefenen,

- het in een fabriek wordt vervaardigd en afgewerkt en daarna naar de bouwplaats wordt geleverd en/of gemonteerd, eventueel voorzien van de nodige manipulatie- en verankeringssystemen.

Nota:	De volgende elementen kunnen b.v. van architectonisch beton zijn indien ze aan de definitie beantwoorden: een element van een gevel, vloer of dak van een gebouw (al dan niet dragend zoals een balkon, kolom of sandwichelement); een esthetisch element van een kunstwerk (brug, tunnel, toren,… ); een element van straatmeubilair; enz. … maar dus geen betonstenen, klinkers, vloertegels, en dergelijke.

Een element kan dus ook dragend zijn maar dan moet het element ook nog beantwoorden aan de betreffende Technische Voorschriften (PTV 200 en/of PTV 212).

Voor de normatieve documenten betreffende "Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton" en "Geprefabriceerde wandelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton", zie PTV 200 en PTV 212 van PROBETON.

Nota:	Terminologie: In de PTV 21-601 wordt er gesproken over geprefabriceerde architectonische elementen van sierbeton, wat voor de leesbaarheid in dit bestektekst vervangen wordt door "architectonisch beton". Wanneer er gesproken wordt over zichtbeton, dan slaat dat enkel over ter plaatse gestort beton, met een esthetische functie.

## Beschrijving van de elementen door de architect

Deze bepalingen betreffen het leveren en/of plaatsen van elementen van geprefabriceerd architectonisch beton, zoals aangeduid op de plannen en detailtekeningen van de architect.

(Gelieve hier de algemene beschrijving van het project te geven.)

(Gelieve de te vervaardigen elementen in detail te beschrijven. B.v. :

- kleur van het architectonisch beton zo goed mogelijk beschrijven (RAL-schakeringen)

- afwerking van het zichtvlak van het sierbeton zo goed mogelijk omschrijven. Hieronder vindt U een aantal mogelijkheden van afwerking

Glad bekist

De bekiste oppervlak wordt niet nabehandeld, zodat enkel de cementhuid zichtbaar is en de granulaten onzichtbaar blijven.

Uitgewassen (= gewaterstraald)

De cementhuid van het betonoppervlak wordt weggespoeld met water, waardoor de granulaten zichtbaar worden. Het uitwassen gebeurt hetzij bij het begin van de binding, hetzij erna door de hydratatie van het cement aan het oppervlak te verhinderen met behulp van desactiveerders of te vertragen met behulp van vertragingspapier of -pasta of van vertragende ontkistingsmiddelen.

Geborsteld

De cementhuid van het betonoppervlak wordt verwijderd door borstelen met een stijfharige niet-metalen borstel, al dan niet met water. Het borstelen gebeurt hetzij bij het begin van de binding, hetzij erna door de hydratatie van het cement aan het oppervlak te verhinderen met behulp van desactiveerders of te vertragen met behulp van vertragingspapier of -pasta of van vertragende ontkistingsmiddelen.

Gezuurd (= geëtst = gedesactiveerd = gedompeld)

De cementhuid van het verhard betonoppervlak wordt verwijderd door uitwassen met of onderdompelen in een zuur, dat in functie van de gewenste inwerkingsdiepte is verdund. Nadien wordt het behandeld oppervlak grondig afgespoeld met water. Door de behandeling worden de granulaten min of meer zichtbaar.

Behamerd

Het verhard betonoppervlak wordt manueel of pneumatisch behamerd met een bouchardhamer, waarvan de afstand tussen de tanden gekozen is in functie van het gewenste uitzicht.

Gestraald (b.v. gezandstraald)

De cementhuid van het verhard betonoppervlak wordt verwijderd door zand-, grit- of vlamstralen, waardoor de granulaten min of meer zichtbaar worden. Door het stralen worden de granulaten licht opgeruwd.

Geslepen

De cementhuid van het verhard betonoppervlak wordt verwijderd door éénmalig slijpen met een slijpsteen, waardoor de granulaten zichtbaar worden. Nadien worden de grofste holten in het betonoppervlak opgevuld.

Gepolijst

De cementhuid van het verhard betonoppervlak wordt verwijderd door met steeds fijnere slijpstenen tweemalig slijpen in het geval van lichtgekleurde granulaten of driemalig slijpen in het geval van donkergekleurde granulaten, waardoor die granulaten zichtbaar worden. Nadien worden de holten in het betonoppervlak opgevuld of wordt het oppervlak gekit en vervolgens al dan niet behandeld met een beschermingsproduct.

Marmergepolijst

De cementhuid van het verhard betonoppervlak wordt verwijderd door, naargelang de aard van de granulaten, vijf- of zesmalig slijpen met steeds fijnere slijpstenen en uiteindelijk opglanzen, waardoor de granulaten zichtbaar worden. Nadien wordt het betonoppervlak gekit en vervolgens al dan niet  behandeld met een beschermingsproduct.

Gestructureerd

Het beton wordt in een mal gegoten die een bepaald reliëf heeft.

- inwerken van ceramiek, baksteen, natuursteen, enz. (zie hiervoor de Memento van Architectonisch Beton op de website van FEBELARCH : www.febe-febelarch.be )

- inwerken van specifieke onderdelen, zoals metalen hulpstukken-stelkaders, waterafvoeren, enz.

Indien er tegenstrijdigheid is tussen de beschrijving op de plannen en de beschrijving in dit bestek, zijn de plannen prioritair.

### Plannen van de architect

De architectuurplannen hebben als voornaamste taak de inschrijvers in te lichten over de architecturale wensen van de ontwerper.

Nota:	Het is wenselijk dat het voorstel van architecturale wensen zoals voegindeling, detaillering, etc. op voorhand met de fabrikant besproken wordt.

### Planning

De aannemer maakt een planning van de uitvoering, eventueel in gezamenlijk overleg met de fabrikant.

## Referenties en Normen

### Probeton : Normatieve Documenten

PTV 200 + Addenda : Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton

PTV 212 + Addenda : Geprefabriceerde wandelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton

PTV 21-601: 2001 : Geprefabriceerde architectonische en industriële elementen van sierbeton

Nota:	Andere Referenties en Normen

Volgende normen en documenten zijn opgenomen in of vervangen door bovenvermelde PTV's, de normen waar naar verwezen mag worden kunnen dus beperkt zijn tot deze PTV's.

FEBE : Federatie van de Betonindustrie

Elementen in architectonisch beton: Technische Aanbevelingen, 3e editie

BIN : Belgisch Instituut voor Normalisatie

NBN A 24-301 : Staalprodukten - Betonstaal - Staven, draden en gelaste wapeningsnetten - Algemeenheden en gemeenschappelijke voorschriften

NBN A 24-302 : Staalprodukten - Betonstaal - Gladde en geribde staven - Gladde en geribde walsdraad

NBN A 24-303 : Staalprodukten - Betonstaal - Gladde geribde koudvervormde draad

NBN A 24-304 : Staalprodukten - Betonstaal - Gelaste wapeningsnetten

NBN B 05-203 : Proeven op bouwmaterialen – Vorstbestendigheid – Vorst-dooicyclussen

NBN B 11-209 : Proeven op granulaten – Gehalte aan fijne deeltjes

NBN B 15-001 : Beton – Prestaties, productie, verwerking en conformiteitscriteria

NBN B 15-002 : Eurocode 2 : Berekening van betonconstructies - Deel 1-1 : Algemene regels en regels voor gebouwen

Nota : NBN B 15-101 tot 104 : vervangen door NBN B 15-001 en 002

NBN B 15-209 : Proeven op beton – Nemen van proefstukken uit verhard beton

NBN B 15-215 : Proeven op beton – Wateropslorping door onderdompeling

NBN B 15-217 : Proeven op beton – Wateropslorping door capillariteit

NBN B 15-220 : Proeven op beton - Bepaling van de druksterkte

NBN B 15-231 : Proeven op beton – Vorstbestandheid

NBN B 15-237 : Proeven op beton – Vervaardiging en bewaring van gegoten proefstukken

NBN EN 12504-1 : Beproeving van beton in constructies – Deel 1 : Boorkernen – Monsterneming, onderzoek en bepaling van de druksterkte

EN : Europese Normen

EN 1097-6 : Test for mechanical and physical properties of aggregates – Part 6 : Determination of particle density and water absorption

EN 1367-1 : Tests for thermal and weathering properties of aggregates – Part 1 : Determination of resistance to freezing and thawing

EN 1367-2 : Tests for thermal and weathering properties of aggregates – Part 1 : Magnesium sulphate test

ISO : Internation Standards Organisation

ISO 9001:2000 : Quality management systems -- Requirements

WTCB : Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

TV 214 "Kitvoegen tussen gevelelementen"

" Recommandations pour le calcul et l'exécution des constructions industrialisées en béton", 2e édition, CSTC, Brussel, 1980 - Niet meer van toepassing

ASTM : American Society for Testing and Materials

ASTM C 123 : Standard Test Method for Lightweight Pieces in Aggregate

## Door de fabrikant voor te leggen documenten

### Verplichte documenten

- De fabrikant zal uitvoeringstekeningen maken van alle elementen. Deze tekeningen geven duidelijk de vorm, de afmetingen, de afwerking van de elementen en hun wapening aan, alsook hun inplanting in het geheel. Ze vermelden alle gegevens die enige invloed kunnen hebben op aansluitingen met andere elementen in het gebouw en o.a. voegbreedtes.

Nota:	Deze zijn de gebruikelijke minimale voegbreedtes bij ontwerp, rekening houdend met de grootste afmeting van het element, de tolerantie op het element, de tolerantie op de plaatsing en de thermische uitzetting:

afmeting element minimale voegbreedte (max 20 mm) ≥ 1,8 m 12 mm ≥ 3,6 m 14 mm ≥ 4,8 m 15 mm ≥ 6,0 m 16 mm ≥ 9,0 m 18 mm

- De fabrikant zal een "checklist" aan (de architect en) de aannemer of de plaatser overhandigen die de verschillende belangrijke voorzorgsmaatregelen opsommen bij, o.a. het lossen, manipuleren, opslaan en monteren op de werf.

### Optionele documenten (in de lijst aankruisen welke gewenst zijn: ()

- De gedetailleerde beschrijving van de bestanddelen van de elementen

Nota:	De exacte samenstelling van de mengsels blijft uiteraard een confidentiële informatie die niet van de fabrikant mag geëist worden.

- Berekeningsnota's van het studiebureau van de fabrikant. De berekening van de wapening zal geschieden volgens Eurocode 2 en rekening houdend met alle mogelijke belastingen en de gepaste veiligheidscoëfficiënten. Bij de berekening van de elementen moeten alle constructiefazen in acht genomen worden:

- ontkisten van het element wanneer het beton nog zeer jong is

- afwerking, laden en vervoeren

- montage en voorlopige bevestiging

- lasten die het element in het gebouw opneemt omwille van de rol die het erin vervult: verticale lasten, momenten, windbelasting, enz... opgegeven door het ingenieursbureau.

- Resultaten van de testen of proeven die uitgevoerd werden door de fabrikant in het kader van zijn zelfcontrole of externe controle. Deze documenten kunnen eventueel na de productie ter controle gevraagd worden. Ze zullen beantwoorden aan het toepassingsreglement dat door PROBETON opgesteld is voor de certificatie van architectonisch beton volgens de technische voorschriften van de PTV 21-601.

- Productieplanning, gebaseerd op de bouwplanning door de architect/aannemer opgegeven.

### Goedkeuringen en verantwoordelijkheden i.v.m. de productie van de elementen

- Teneinde een definitieve overeenkomst te bekomen omtrent uitzicht en afwerking van de geprefabriceerde elementen, wordt de fabrikant ertoe gehouden stalen voor te leggen welke beantwoorden aan de beschrijving van het lastenboek (grootte, dikte, kleur, textuur, afwerking). Deze handeling wordt herhaald totdat een volledige akkoord tussen architect, bouwheer en fabrikant wordt bekomen. De definitieve keuze wordt opgenomen in het werfverslag en met een referentienummer bevestigd aan de fabrikant. 
(Gelieve hier de lijst van voor te leggen stalen te geven. Maximum 5 stuks.)

- Vooraleer de elementen in productie te nemen, zullen de voorgelegde documenten goedgekeurd worden door de architect, het ingenieursbureau en de aannemer. De definitieve goedgekeurde uitvoeringstekeningen en berekeningen worden aan hen overhandigd.

- Indien de fabrikant, om productieredenen, de detaillering van de elementen wenst te wijzigen, zal de architect vooraf geraadpleegd worden. Slechts na ontvangst van een akkoord kunnen de wijzigingen als geldig beschouwd worden.

- Indien de door de fabrikant voorgestelde wijzigingen aan de elementen door de architect of aannemer niet worden aanvaard en hierdoor niet kan worden voldaan aan geldende voorschriften en regels van de kunst, moet de fabrikant de werken uitvoeren zoals voorzien door de architect of aannemer en neemt de architect of aannemer de verantwoordelijkheid op van de mogelijke gevolgen die daardoor zouden optreden.

- De goedkeuring ontheft de architect, het ingenieursbureau en de aannemer niet van hun verantwoordelijkheden. De fabrikant kan enkel verantwoordelijk gesteld worden voor de vervaardiging van zijn elementen conform de goedgekeurde uitvoeringstekeningen.

## Door de architect, bouwheer of aannemer aan de fabrikant voor te leggen documenten

- Alle nodige architectuurplannen : inplantingsplan, verdiepingsplannen, sneden, gevels, details.

- Indien ze bestaan : de stabiliteitsplannen

Nota:	Indien nodig geeft de architect of algemene aannemer een inplantingsplan met de afmetingen van de werf en de toeleveringszones aan de fabrikant.

Nota:	Indien ze bestaan, geeft de architect de Technische Goedkeuringen van de gebruikte procédés.

## Kwaliteitsgaranties

- Garanties van de fabrikant : heeft een BENOR-certificatie of een gelijkwaardige certificatie voor de productie van de betreffende elementen volgens de PTV 21-601 of een PTV van de 200-reeks, ofwel moet de fabrikant zelf aantonen dat zijn producten beantwoorden aan de voorschriften van de PTV 21-601 of een PTV van de 200-reeks en hun toepassingsreglementen.

- Garanties van de plaatser : heeft minimum 5 jaar ervaring met het plaatsen van soortgelijke elementen of kan aantonen dat hij de nodige kwalificaties heeft voor het uitvoeren van de plaatsing.

# ELEMENTEN (met betrekking tot PTV 21-601 : 2001)

De elementen worden vervaardigd volgens het deel "architectonische elementen" van de technische voorschriften van PROBETON PTV 21-601:2001 "Geprefabriceerde architectonische en industriële elementen van sierbeton".

De PTV 21-601 slaat uitsluitend op het esthetisch aspect. Indien het element ook een structuurelement is, moet het daarenboven voor het aspect "structuurelement" voldoen aan de PTV 200 "Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton", of een PTV van de 200-reeks.

Nota: Indien de fabrikant een BENOR-vergunning heeft voor het fabriceren volgens deze PTV's, betekent het dat hij regelmatig gecontroleerd wordt door een extern en onafhankelijk organisme op de aspecten die in de PTV's vermeld zijn. In dat geval is de kwaliteit gegarandeerd en hoeven de kwaliteitsprocedures door de koper niet meer herhaald te worden.

De BENOR-gecertificeerde elementen worden geïdentificeerd door een BENOR-logo met vermelding van het nummer van de PTV's waaraan het voldoet.

Nota:	De volgende aspecten worden in de PTV opgenomen:

- voorschriften voor de grondstoffen : granulaten en kleurstoffen

- voorschriften voor de fabricage:

  - betonsamenstelling

  - druksterkte

  - wateroplsorping

  - vorstbestandheid

  - wapeningen

  - oppervlaktebewerking

  - herstelling

- voorschriften voor de afgewerkte elementen:

  - fabrikagematen

  - maat- en vormafwijkingen

  - apectkenmerken : luchtholten, kleur, roestvlekken, scheuren

  - manipulatie en opslag

  - fabricagedocumenten

  - identificatie

  - meet- en proefmethoden

Nota:	In het toepassingsreglement van PROBETON worden de testproeven uitgelegd die uitgevoerd moeten worden om aan te tonen dat de fabrikant beantwoordt aan de PTV. Indien de fabrikant niet gecertificeerd is, moet hij de resultaten van deze proeven kunnen voorleggen.

# HET VERWERKEN VAN DE ELEMENTEN

## Algemeen

De fabrikant en de aannemer van de montage dienen te beschikken over de nodige technische gegevens voor de montage zoals algemene plans, montageplans, een lijst met de technische karakteristieken van elk element (afmetingen, gewicht, ingestorte hefvoorzieningen, eventuele schoorvoorzieningen, manipulatie- en transportwijze, het al dan niet dragend zijn), een lijst met de montagetoebehoren en -details per element, technische voorwaarden van het lastenboek, de beschrijving van de werken, de plaats en de waarden van de referentiepunten en de speciale voorschriften van de bouwplaats. Ook dienen alle gegevens i.v.m. de planning bekend te zijn, zoals montagevolgorde, ritme per dag en de toegangsmogelijkheden.

De aannemer van de montage zal de "checklist" van de FEBE (1blz. recto-verso) krijgen en respecteren.

## Transport

### Laden

Het is de taak van de fabrikant (in samenspraak met de transportonderneming) te zorgen voor volgende punten:

- bepalen van het type transport in functie van de vorm, het gewicht en het volume van de elementen ;

- bepalen van het aantal elementen per vracht ;

- bepalen van de beste stand van de elementen op het voertuig, evenals het voorzien van het gepaste stouwing- en ondersteuningsmateriaal. (De stand bij transport is niet altijd de stand bij montage) ;

- alle elementen worden enkel geladen volgens de bij de studie voorzien standen ;

- zorgen voor de stabiliteit van de volledige lading op de lastwagen, met aangepaste vasthechtingen en spieën ;

### Transport, afladen en aanvaarding van de elementen op de werf

De elementen zullen uitsluitend vervoerd worden door ervaren vrachtvoerders.

De transporteur schaft zich de nodige toelatingen aan in geval van buitengewoon transport.

De elementen worden zorgvuldig afgeladen met de door de fabrikant voorgeschreven hulptuigen. Zij worden zó gestapeld dat elk contact met de grond wordt vermeden. De aannemer zorgt ervoor dat de elementen beschermd worden tegen vervuiling en beschadiging. Ze worden van elkaar gescheiden door tussenvoegsels die de oppervlakken niet kunnen beschadigen of bevuilen.

De ondersteuning van de elementen zal oordeelkundig gekozen worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

Het aanbrengen van opschriften of merktekens op zichtvlakken is verboden.

Leveren van elementen op werf in voldoende hoeveelheid en voldoende op voorhand om de continuïteit van de bouw te kunnen garanderen.

De elementen worden geleverd met een leveringsbon (of verzendingsborderel) waarop vermeld wordt:

- verklaring dat de elementen in goede staat worden afgeleverd

- element, aantal en identificatie

- uur van aankomst en vertrek op werf

Voor BENOR-elementen is de goedkeuring en opleveringscontrole overbodig in de mate dat de certificatie het geheel van de specificaties bevat.

Het lossen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer of gemandateerde uitvoerder van de montage.

Bij vaststelling van gebreken worden deze genoteerd op het verzendingsborderel vooraleer de elementen af te laden.

Herstelbare beschadigingen tijdens het transport kunnen geen aanleiding geven tot de weigering van het element.

## Opslag en verhandeling op de werf

Ook hier wordt er verwezen naar de "checklist" van de FEBE.

Bij opslag (stockage) op de bouwplaats is de uitvoerder van de montage en/of de algemene aannemer verantwoordelijk voor de verhandeling, juiste stand en bescherming van het element.

Zowel opslag als verhandeling van elementen moet gebeuren zoals beschreven in PTV 21-601 paragraaf 6.3.

Het hijsen van de elementen moet gebeuren op de door de fabrikant voorziene hijspunten die op zijn plannen zijn aangeduid. Eventueel door de fabrikant geleverde hulpstukken zijn te gebruiken volgens de voorschriften van het geleverd materiaal.

## Montage

### Personeel en materieel

De montage van de elementen kan toevertrouwd worden aan de fabrikant, aan een gespecialiseerd aannemer of aan de algemene aannemer van het gebouw. Men dient te beschikken over bevoegd personeel, aangepaste werktuigen en hijsmaterieel.

In elk geval dient er een doeltreffende coördinatie te bestaan tussen de organisatie van de montage, de productieplanning, de bouwplaatsvoorschriften (waaronder de veiligheid), en de toegang tot de bouwplaats.

Het uitvoerend montagepersoneel wordt geleid door een verantwoordelijke welke eveneens de coördinatie met de aannemer ter plaatse verzorgt, en is onderworpen aan de algemene bouwplaatsreglementen.

### Montagedocumenten en voorbereidende werkzaamheden

De montage en de verankering van de elementen moet gebeuren volgens de detailtekeningen van de fabrikant, indien deze laatste de studie heeft uitgevoerd.

De uitvoerder van de montage moet de nodige documenten en gegevens ter beschikking gesteld krijgen in verband met de uitvoering van zijn opdracht; o.a. :

1. De algemene plannen van het werk en de aanduiding van de merkpunten en de hoogtepeilen;

2. De schema’s van de machines, torenkranen of mobiele kranen, met opgave van hun hefcapaciteit en inplanting t.o.v. de ruwbouw.

3. De schema's met de te gebruiken toegangen en aangewezen rijwegen voor kranen en vrachtwagens, waarbij de aandacht dient gevestigd te worden op ondergrondse leidingen, riolen, kelders, kabels, enz.;

4. Plannen (eventueel topografische) met alle basispunten noodzakelijk voor de montage zoals: aanzet-niveaus van de elementen, bouwlaag-niveaus, referentie- en uitlijnings-punten, enz..

De gegevens voor punten 1 t.e.m. 4 worden verstrekt door de algemene aannemer van de ruwbouw.

5. De specifieke montageplannen en voorschriften, de karakteristieken per element zoals lengte, breedte, gewicht, type, codenummer enz. en de lijst met de te gebruiken toebehoren voor bevestiging en/of verbindingen. Ook alle gegevens en voorschriften noodzakelijk tijdens het voorlopig schoren en/of  aanbrengen van een voorlopige bevestiging.

### Montage der elementen en bevestiging

De algemene aannemer stelt de infrastructuur en de reeds bestaande constructies ter beschikking van de montageonderneming. Deze constructies moeten in staat zijn de acties en sollicitaties op te nemen, veroorzaakt door de montage van de geprefabriceerde elementen.

De algemene aannemer stelt de infrastructuur en de reeds bestaande constructies ter beschikking van de montageonderneming. Deze constructies moeten in staat zijn alle acties en sollicitaties op te nemen, veroorzaakt tijdens de montage van de geprefabriceerde elementen.

Vóór aanvang van de montage dient een algemene controle te gebeuren door de algemene aannemer van al zijn werkzaamheden welke een invloed kunnen hebben op de montage (o.a. ruwbouw, structuur, ingestorte toebehoren, uitlijning enz..). Afwijkingen in zijn uitvoering ten opzichte van de plannen welke BUITEN de toelaatbare toleranties vallen, moeten door de algemene aannemer tijdig gesignaleerd worden aan de uitvoerder van de montage. Na overleg met de verantwoordelijke van de montage wordt beslist welke nodige verbeteringen en aanpassingen moeten uitgevoerd worden.

Op elk ogenblik moeten voldoende veiligheidsmaatregelen genomen worden om de stabiliteit van de elementen te verzekeren, zowel tijdens als na montage. Uitdrukkelijk wordt gewezen op de veiligheidsmaatregelen bij voorlopige bevestiging; m.a.w. verankeringen aangebracht vóór de definitieve bevestiging (bv. opstortzones).

Alle gebruikte hulpmiddelen voor opspieën of bescherming dienen zodanig ontworpen dat ze geen vlekken of andere beschadigingen aan de elementen veroorzaken.

Alle definitieve verbindingen tussen elementen dienen overeenkomstig de plannen en de voorschriften uitgevoerd te worden en nagezien door het werkbestuur (mortelvulling, betonneren na plaatsing der verbindingsstaven, injecteren, opvoegen, lassen, vastschroeven of losvijzen van bouten, enz.).

Deze verbindingen kunnen in onderling akkoord uitgevoerd worden door de algemene aannemer of door de uitvoerder van de montage. In elk geval dienen deze prestaties en hun verantwoordelijkheden op voorhand vastgelegd te worden.

Alle mechanische en definitieve verbindingen die in de tijd kunnen onderhevig zijn aan corrosie zullen uitgevoerd worden in roestvrij staal kwaliteit  : AIS 316Ti.

### Speciale voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van vorstschade na montage

Voorkomen van ijsvorming in uitsparingen en ophefpunten. Water plus vorst (ijsvorming) in deze uitsparingen kan leiden tot ernstige vriesschade aan beton rondom deze sparingen.

Dergelijke beschadigingen zijn groot en onvoorspelbaar in afmetingen; en zijn in het algemeen niet onzichtbaar te herstellen.

Onmiddellijk na montage vakkundig opstoppen van hijsopeningen met krimpvrije mortel.

### Regeling en uitlijning van de elementen

In het algemeen wordt een eerste grof-regeling uitgevoerd tijdens de montage der elementen waardoor een voorlopige uitlijning ontstaat. Achteraf kan een fijnregeling volgen samen met de definitieve verbinding, zoals aangegeven op de plannen. Speciale aandacht dient door de uitvoerder van de montage te worden besteed aan de volgende punten :

Na elke montagefase doet de montageconducteur, samen met de algemene aannemer, een controle van de regeling der elementen. Deze controle geldt als aanvaarding vooraleer verdere uitvoeringswerken aan te vatten. Indien er zich onvoorziene moeilijkheden voordoen, dient de klant tijdig verwittigd te worden, zodat nog een alternatief kan worden uitgewerkt.

### Plaatsingstoleranties

Tijdens de plaatsing moet men zoveel mogelijk de fabricagetoleranties opheffen.

Tenzij strengere voorwaarden gesteld worden, gelden de volgende toelaatbare plaatsingsafwijkingen :

- inplanting :	± 5 mm ;

- verticaliteit : 	± 1 mm/m met een maximum van 5 mm per element ;

- horizontaliteit :	± 5 mm ;

- voegbreedte :	± 5 mm.

### Voegen

De voegen moeten gedimensioneerd en uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de STS 56.1 "Dichtingskitten voor gevels".

## Herstellingen op de werf van beschadigingen

De herstelde elementen beantwoorden aan dezelfde eisen en specificaties die voor de andere elementen gelden.

## Tijdelijke bescherming (tot de oplevering)

De aannemer zorgt voor de bescherming van de elementen tegen alle risico's van vervuiling en beschadiging. De gebruikte materialen voor de bescherming mogen geen blijvende negatieve invloed veroorzaken op de elementen.

## Reiniging

Elke bevuiling moet voorkomen worden. Indien dit toch gebeurt, dient deze onmiddellijk met behulp van zuiver water verwijderd te worden.

Elke bevuiling die op het einde van de montage overblijft, wordt door de aannemer weggenomen (door gespecialiseerde arbeiders).

Bij controle voor de voorlopige oplevering worden alle stukken door de hoofdaannemer gereinigd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade en bevuiling na plaatsing van de prefabelementen.

Voor een uitgebreide documentatie over het reinigen van vlekken of vervuiling van diverse oorsprong, zie het Post Interventie Dossier van FEBELARCH.

## Nabehandeling en bescherming op lange termijn

Nabehandelen is voor architectonisch beton in alle gevallen aan te raden.

Oppervlaktebeschermingsproducten mogen het esthetisch aspect van de elementen niet benadelen. Ze zullen UV-bestendig zijn en aangepast aan de compositie en de afwerking van het beton. Hun gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen zullen aan de bouwheer overhandigd worden.

De oppervlaktebeschermingsproducten worden systematisch op alle zichtbare vlakken aangebracht, die op voorhand gereinigd moeten worden.

De toepassing moet gebeuren volgens de technische fiche van het product.

Hier wordt aangeduid welke optie genomen wordt (in de lijst aankruisen AUB ():

- niet nabehandelen

- wel nabehandelen, in samenspraak met de fabrikant die de bouwheer adviseert.

Nota: de nabehandelingsproducten staan beschreven in het Post Interventie Dossier (PID), bij de fabrikant beschikbaar.

## Anti graffiti behandeling

Sommige elementen kunnen door een gespecialiseerde firma behandeld worden tegen graffitis. Deze toepassing kan ongewenste kleurveranderingen teweegbrengen.

De toepassing moet gebeuren volgens de technische fiche van het product.

# TER INFO : Bibliografie

cfr. bijlage : Bibliografie Architectonisch beton